시 방 서	풍 경 벽 돌 전통블록,와편블록,전돌블록(철심형)	www.풍경벽돌.com 2016년 2월
발행일자:2016년 2월

일반사항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

적용범위

본 시방서는 승인을 얻은 설계도에 따라 내진,내압의 풍경벽돌,와편블록,전통블록,전돌블록(철심형) 전통담장 및 꽃담방음담장 공사에 준하는 조적 공사에 적용하고 도면 또는 특기시방에 정한 사항 이외는 모두 이 시방에 따른다.

다만 부분적으로 시방에 따를 수 없거나 기재되지 아니한 사항에 대하여는 미리 감독관, 또는 감리원과 협의하여 그 재료, 구조 및 공법을 정하고 그 지시에 따른다

풍경벽돌,와편블록,전통블록,전돌블록(철심형) 및 기와의 공급

시멘트 벽돌 및 점토 벽돌의 공급

철근 가공 및 배근

모르터와 모든 부속품의 공급

모르터 및 그라우트의 배합 설계

방수 및 표면 실링재

적용 규격 및 표준

본 시방서에 언급되지 않은 부분은 KS를 원칙으로 하되 다음과 같은 규격 및 표준의 규정에 따라야 하며 동등 이상의 규정을 적용한다.

KASS         건축공사 표준시방서

KS   D 3504  철근 콘크리트용 봉강        KS   F 3501  포장용 채움재

KS   F 4201  점토벽돌                    KS   F 4050  공기 연행제

KS   L 5201  포틀랜드 시멘트             KS   L 5204  백색 포틀랜드 시멘트

KS   L 9007  미장용생석회 및 소석회      KS   D 7017  용접 철망

KS   F 4003 시멘트기와                   KS   D 3516 착색아연도 칼라강판

KS   D 3503 형강                         KS   A 6201  전통기와 문양분류

KS   MIS0 7391-1 P.C의성형 및압출        KS   B 0424  알미늄주물허용차

재  료

시멘트 벽돌은 KS F 4004, TYPE B 벽돌은 KS L 4201, 1종에 따라야 한다.

풍경벽돌,와편블록,전통블록,전돌블록(철심형)의 품질은 KS F 4002, B종 블록에 준하며 그 이상의      품질을 확보하여야 한다.

조적공사에 사용되는 모르터의 최소 압축강도는 재령 28일째에 125㎏/㎡ 이상이어야 하며 모르터는 건축공사 표준 시방서에 따르도록 한다.

시멘트는 KS L 5201(포틀랜드 시멘트)또는 이와 동등이상의 것을 사용한다.

공기 연행제는 KS F 4050 이나 ASTM C 260에 따라야 한다.

물은 청결한 것이어야 한다.

치장 줄눈용 모르터에 사용되는 골재는 NO.50체를 통과는 강모래를 사용해야한다.

철근 및 부속품은 다음과 같다.

철근은 KS D 3504, SD 30A에 따라야 한다

간결 철물은 다음과 같아야 한다.

BOX 형 : #10(2.2mm) 철선 (Wire)으로 단부를 겹쳐 잇거나 용접해야 한다.

고리형 : #10(3.2mm) 철선

메  쉬 : #8 ~ 10 철선

골  형 : 두께 0.85mm, 최소길이 22mm × 150m

접속부 보강 철근은 D10 을 사용해야 한다

블록 및 벽돌 쌓기시 필요한 부수적인 재료는 아래와 같은 사항을 따르도록 한다.         방수, 코킹 및 실런트는 시방서 “단열 및 방습공사”에 따라야 한다.

Expansion Back-up 재는 PVC나 Polyethylene Foam 이어야 한다.

Expansion Joint 재료는 기 형성된 Sponge Rubber로 KS F 3501이나 ASTM D1752, TYPE I에 따라야 한다.

시공 상세 도면

부측벽의 위치, 신축․수축이음의 위치, 배수구의 위치, 기초지반의 상태를 포함하는 기초옹벽 전개도

대지경계, 주변지반의 마감, 설치높이 등을 표시한 단면 상세도

다른 재질의 담장이나 구조물과의 연결 부분처리 상세도

각 단면별 평면도 및 단면도(곡선부처리 상세도)

시공사 필요한 블록 나누기 및 연결 고정 철물의 배치 및 설치요령 상세도

견 본

풍경벽돌,와편블록,전통블록,전돌블록(철심형) 및 점토벽돌, 기와는 미리 견본품을 제출하여 감독관 또는 감리원의 승인을 받아 반입한다.

견본시공

기초기공 완료 후 쌓기에 앞서 앞으로 사용할 자재와 공구 및 시공기술을 이용 견본 시공을 하여야 한다.

견본시공은 실제 시공위치에서 실시되며, 설계도에 명시된 높이로 연장이 3m이상이 되도록 하되 문양이 설치될 경우에는 최소 단위문양을 포함할 수 있는 길이로 한다.

견본시공의 품질은 감독자의 승인을 얻어야 하며 앞으로 시공할 방음 담장 공사의 품질 판단 기준으로 활용한다.

운송, 취급 및 저장

현장에 운송될 때 블록의 시험성적서가 수반되어야 한다.

기와 및 블록은 흙묻음, 깨짐 및 어떤 종류의 손상도 받지 않는 방법으로 취급되어야 한다.

깨짐, 변색 혹은 손상을 입은 블록은 현장에서 반품되어야 한다.

블록은 파렛트에 저장되고 오염이나 손상을 입지 않도록 하여야 한다.

석회 및 시멘트는 건조한 장소에 덮개를 씌워 보관되어야 한다.

모래는 이물질이 들어가지 않도록 보관되어야 하고, 모래가 지반에 직접 야적 되는 표면은 평탄하고, 배수가 잘되고, 이물질이 없어야 한다.

단, 지반으로부터 150mm 정도의 모래는 모르터에 사용될 수 없다.

환경조건

콘크리트는 하부층이 동결되거나 기온이 -4℃이하 또는 30℃이상인 경우에는 시공해서는 안되며 감독자가 승인한 경우에 한하여 서중 및 한중콘크리트 규정에 따라 시공 할 수 있다.

벽돌 및 블록 쌓기는 기온이 37℃이상이고 상대습도가 50%이하일 때 또는 기온이 -4℃ 이하인 경우에는 극한기 및 한냉기 쌓기에 준해서 시공하여야 한다.

검측 및 품질관리

공사중 언제든지 감독관 또는 감리원의 검사를 받을 수 있도록 하여야 한다. 시공중 결함이 있거나 부적당한 작업은 수리, 교체 또는 다른 방법에 의해 양호한 상태가 되도록 수정하여야 한다.

완성된 담장은 최종 인수․인계까지 만족할 만한 상태를 유지해야 하며 오염되거나 손상된 부분은 수급인 부담으로 즉시 보수해야 한다.

자  재

벽 돌

벽돌은 “KS L 4201”의 미장벽돌 1종 규정에 적합한 것을 하용하며 문양에 사용되는 벽돌은 벽돌 1종으로 생산 및 질감이 바탕벽돌과 조화를 이룰 수 있는 제품이어야 한다.

벽돌의 치수는 길이190mm, 나비90mm, 두께57mm를 사용한다.

풍경벽돌,와편블록,전통블록,전돌블록

블록재료

시 멘 트 : KSL 5201(포틀랜드 시멘트)에 규정한 동등이상의 것을 사용한다.

백시멘트 : KSL 5204 백색 포틀랜드 시멘트

방 수 액 : KSLF 2451 고농축 몰탈 혼합용 방수액

전통기와(와편) : 청결하고 내구적인 것으로 먼지, 점토유기물 세장석편 등의 해로운 물질을 함유 해서는 안되며 절단면이 께끝하고 표면은 선명하여야한다.

풍경벽돌,와편블록,전통블록의 종류

명 칭		규 격	치 수	무 게	압축강도 (N/㎟)	비 고
전통,와편,전돌 블록(철심형)		길이*높이*두께	385 *185 *135	22㎏± 3	4 이상	*치수 허용차 ± 5mm *내진내압형철심블록형
풍 경 벽 돌		길이*높이*두께	400 *190 *150	15kg± 2	“
기 본 블 록 (철심형)		길이*높이*두께	385 *116 *135	13㎏± 3	“
아무늬블록 (철심형)		길이*높이*두께	385 *185 *135	16㎏± 3	“
이형블록	반토막 블록	길이*높이*두께	191*185 *135		“
	지지 블록	길이*높이*두께	395 *200 *50		“
	빔용기본 블록	길이*높이*두께	385 *116 *123		“

제조

물 시멘트 비

콘크리트 물 시멘트비는 40%이하이어야 한다.

재료의 계량

시멘트 및 모든 재료의 계량은 모두 중량으로 한다.

성형

금속재로 제작된 몰드에 자연석을 먼저 임의 배치하고 자연 모래로 자연석을 1/3쯤 묻힌 다음 믹서로 혼합한 몰탈을 투입하고 양생되기 전 자연석을 적절하게 면에 배치하여 양생한다.

콘크리트 1차 양생

양생은 자연양생을 원칙으로 하고 제품에 유해한 영향을 주지 않으며 소요의 강도와 외관을 유지할 수 있어야 한다.

표면처리 2차 양생

백 시멘트 + 규사5,6호사 + 방수액 + 세라믹, 본드 접착제(건축용 화학 풀) + 기타 균열 방지용 방수 물질을 희석하여 시멘트 표면에 8mm내외로 도포하여 2차 양생을하고, 마감한 후 몰드를 해체하여 제품을 얻는다.

전통블록 표면 양생시 돌출된 자연석은 20～30mm이상, 와편블록 또는 전돌블록은 표면으로부터3mm이상 돌출되어야하고 도포된 백색 시멘트 표면은 그 질이 치밀하여 유해한 흠이 없으며 색상은 퇴색하지 않아야 한다.

블록 표면에 색감을 얻기 위하여 안료를 첨가할 시는 무기질 안료를 사용하여 직사광선에 노출시 변색, 탈색등이 되지 않도록 하고 안료의 양은 평균적으로 시멘트량의 3% 를 기준으로 배합하여 강도등에 영향을 주지 않도록 한다.

모르터

시멘트

KS L 5201의 제1종 보통 포틀랜드 시멘트에 적합한 제품이어야 한다.

모래

모래는 경질이고 깨끗하며 먼지․흙 및 유기물 기타 유해물이 혼입되지 않은 강모래를 사용하여야 한다.

물은 청정하고 유해량의 철분․유황분․유기물 등이 함유되지 않은 것이어야 한다.

특히, 백화 발생의 원인이 되는 가용성 염류가 포함되어서는 안된다.

혼합재 및 안료

줄눈 모르터에 사용되는 혼화재 및 안료는 시멘트의 경화, 벽돌에 대한 접착성 및 압축강도를 저하시키지 않고 탈색되지 않아야 하며, 품질 및 사용량은 제조업자의 제품 시방서에 따른다.

모르터 배합

줄눈 모르터의 배합은 1 : 3 (시멘트:모래) 비율로 하며 치장 줄눈용 모르터의 배합은 1 : 1(시멘트:모래) 비율로 한다.

워커빌리티는 벽돌의 흡수성을 고려하여 양호한 접착성 및 충지성이 확보되도록 정한다.

줄눈에 사용할 모르터는 방수제(파라핀,실리콘)를 넣어 백화현상(Efflorescence)을 방지하여야 한다.

와이어 매쉬

블록 보강용 와이어매쉬는 KSD 7017의 규정에 적합한 철선을 가스압접 또는 용접 한 것을 사용하고 그 형상 치수는 도면에 따른다.

도면이나 특기시방에 정한바가 없을 때는 철선의 굵기2.2mm(#10번),100mm 블록용을  사용한다.

자재 품질 검사

품질시험은 다음 규정에 따라 실시한다.

시험종목	시험방법		시험빈도	비고
	블록	벽돌
압축강도,흡수율치수	KS F 4202	KS L 4201	10,000매당	최소시료당:2매
겉모양	KS F 4202	KS L 4201	전수검사

2.3  지주의제작및설치

2.3.1  제작및설치

(1)  지주는 2000mm,3000mm에설치하는 L형 앙카볼트에 고정하며 그 지주 사이에 꽃담블록및전통블록을 조립할수 있는 구조이어야 한다.

(2)  지주는 풍압강도 300㎏/㎡ 지하철 진동 차량진동에도 충분히 견딜수 있는 강도를 가        가져야 한다.

(3)  지주 및 지주 고정 받침판을 일반 구조용 압연강재로서 형강 및 강판에 적합한

것이라야 한다

(4)  용접 슬레그는 완전 제거되어야 하며 비드는 모양이 깨끝 하여야한다.

(5)  지상에 노출되는 모든 부위는 탈지,산세,수세등의 공정을 거친후에 용융아연도금을           하여야 하며 아연부착량은 400/㎡이상으로 하여야 한다.

(6)  내진내압형(H-3.0 M 이하) 꽃담장,전통담장의 지주에는 녹막페인트 3회

도색하여야 한다.

2.3 기와 품질 및 검사

2.3.1 원료 및 제조

(1) 기와의 제조에 사용하는 모래는 적당한 입도로 점질이 없고 불순물로서는                    알카리분, 유기물 등 유해량이 적은 것을 사용한다.

(2) 모래는 적당량의 시멘트와 물을 부어 잘 혼합하여 형틀을 이용한 성형을                     하여 건조한다.

2.3.2 규격 및 형태

(1) 표준기와 규격은 다음과 같다.

종 별	규격
	폭	길 이	두 께
추녀	400	350	15
용마루	300	160	15
돋움	300	250	13
착고	262	165	15

단 기와의 오차 범위를 암, 숫기와 모두 길이 및 폭은 ± 10mm, 두께는 ± 3mm로 한다.

(2) 막새는 기존 막새 중에서 담당원이 지정하는 형상으로 제작한다.

(3)특수부속기와의 제작은 원칙도 또는 특기시방서에 의하되 담당원의 승인                     을 받아야 한다.

2.3.3 품질

(1) 기와는 균열, 모래구멍, 비틀림, 울퉁불퉁함이 없고 기타 사용상 지장의 없는 것으로         사용해야 한다.

2.3.4 검사방법

(1) 육안 검사

기와의 형태가 바른가? 뒤틀림이나 흠이 없는가? 광택이 좋은가? 를 육안으로 구별하         여 검사한다.

(2) 타음 검사

기건상태의 완형기와 일단을 잡고 수직으로 하여 나무 망치로 기와 하단부를 가볍게          두들겨서 그 음색에 의하여 검사한다.

(3) 점사용 기와를 건조기 속에 넣고 약 60℃～70℃ 온도로 12시간 이상 건조하며, 함량          의 될 때의 중량을 건조시 중량으로 하고 이것을 수온 15 ~ 20℃의 물에 담가 그 상          면이 수면 밑 약 10cm 가 되도록 하며 최소한 6시간 경과후 꺼내서 각 면을 닦고, 달          았을때 중량을 흡수시 중량으로 하여 다음식에 의거 산출한다.

[eqn: 흡수율`(%)= {흡수시`중량`-`건조시`중량} over {건조시`중량} ` TIMES `100]

(4) 휨강도 검사

검사용 기와를 받침대 위에 수평으로 놓고 기와 받침대의 중심부에 평행하게                 가락봉을 놓고 약 5kg/sec의 속도로 균일하게 하중을 가한다.

(5) 동파율 검사

검사용 기와의 상면이 수면 약 10cm가 위로 나오도록 하여 8시간 경과한                     다음 -20± 3℃ 냉장고에 8시간이상 동결시킨 후 다시 상온(18~20℃)에                      서 융해하는 작업을 1회로 한다.

2.3.5

(1) 검사용 기와 선정방법

검사용 기와는 1000매를 1조로 하여 각 조를 4매를 해당공사 담당원이 임의발췌 검사하        며 1조 중 1매라도 불합격할 때는 그 조는 전량 불합격품으로 한다.

2.5 기와잇기

기와잇기는 담장하중이 한편으로 치우쳐 담장구조에 무리를 주지 않도록 전후, 좌우 균        형있게 잇기를 하여야 한다.

2.5.1 알매몰탈

(1) 1:3의 시멘트 몰탈을 사용하되 담장 물매을 잡아70mm 두께로 편편하게 손으로 다진다

(2) 추녀기와를 깔 때는 그 밑 양옆에 알매몰탈이 가로200mm범위로 가득 차도록 채워

넣으며 추녀기와의 밑면이 잘 붙도록 하고 2.5미터 마다 반복하여 시공한다.

2.5.2 용마루

(1) 용마루를 기존에 맞추어 시공하고 기존 용마루를 확인할 수 없을 때는

특기시방서에 따라 시공한다.

(2) 용마루 틀기의 착고막이,부고, 적새의 겹수는 기존 지붕마루 틀기에 맞추어야 한다.           다만 기존 지붕마루를 확인할 수 없을 때는 특기시방서에 의 한다.

(3) 잡상, 토수, 용머리는 특기시방서에 의한다.

(4) 양성은 도면 또는 특기시방서에 의한다.

2.5.3 착고막이

착고막이는 기와골 숫기와와 숫기와 사이에 잘 맞게 별도 제작하여 쓰는 것을 원칙으         로 한다. 다만 숫기와를 다듬질하여 쓸 때에는 기와골에 잘 맞게 다듬어 쓰고 또한 구         기와를 사용할 시에는 담당원의 확인을 받아 사용하고 이음새는 숫기와의 중심에 오게         한다. 착고는 위가 안으로 기울게 하여 반대편 착고와 맞닿아야 한다.

시 공

일반사항

설계조건의 확인

기초공사 시공 전에 설계도에 명시된 기초의 지반 지지력을 확인하고 터파기 결과, 소요 지지력을 확보할 수 없다고 판단될 경우에는 치환 또는 기초형식 변경 등의 조치를 취하여 지반의 소요 지지력을 확보 한 수 시공한다.

콘크리트 옹벽 위에 방음 블록 담장 공사를 시행하는 경우에는 방음 블록 담장의 부측벽 위치를 감안하여 시공계획을 세운다.

경사지반의 처리

블록방음 담장이 경사지에 설치되는 경우는 시공 상세도를 미리 작성하여 감독관 또는 감리원의 승인을 득한 후 기초상단을 계단식으로 마무리하여야 한다.

블록방음 담장 상단의 선형은 미관을 고려, 일정한 길이와 단차로써 조화와 통일성이 유지되도록 하여야 한다.

특히 경사 지반에 설치되는 방음 담장의 경우 정확한 시공 상세도를 작성하여 시공계획서에 의하여 시공한다.

기초 공사

공사 준비

담장이 대지 경계선에 연하여 설치되는 경우에는 경계명시 측량으로 확정된 경계에 따라 설치하여야 하며 특히 추녀의 끝단이 기초의 경계선을 침범하지 않도록 하여야 한다.

기존도로 및 구조물에 인접하여 담장을 설치할 경우에는 터파기로 인해 기존의 도로 시설물 또는 구조물이 손상되지 않도록 세심하게 주의해야 한다.

터파기

터파기는 토공편 “터파기 및 되메우기”의 해당 규정에 따라야 한다.

터파기한 바닥면은 인력으로 지반 고르기를 시행하되 터파기로 인해 교란된 부분은      램머, 템퍼 등을 사용하여 시험실 최대건조밀도의 95%이상 다짐을 실시해야 한다.

콘크리트 공사

콘크리트 공사는 시방서 “철근콘크리트”편의 해당 규정에 따라야 한다.

기초 상단면은 요철없이 매끈하게 마감하고 거푸집 사이의 튀어나온 경화된 모르터 등은 그라인딩하여 매끈하게 처리한다.

신축이음 및 수축이음

신축이음은 설계도에 명시된 폭과 형상으로 기초까지 완전히 절단되도록 설치한다.

신축이음의 설치간격은 30m 이내로 하며, 위치는 부측벽 단부에 두도록 한다.

신축이음재는 육송이나 삼나무 판재 또는 조인트 필러를 사용하며, 조인트 필러 사용할 때에는 외부에 실런트 등의 충지재를 채워 수분이 침투되지 않도록 해야한다.

수축이음은 9 m 이하 간격으로 설치하며, 벽의 표면에 수직으로 깊이 3㎝정도의 V형 홈을 설치한다.

쌓기의 일반사항

기준틀 설치

세로 기준틀은 뒤틀리지 아니한 건조한 직선재를 대패질하여 줄눈을 명확히 먹매기고, 켜수 기타 관계 사항을 기입한다.

세로 기준틀은 수평 기준틀에 의하여 위치를 정확히 견고하게 설치하고 작업개시 전에 반드시 검사하여 수정한다. 세로 기준틀 비계발판 및 거푸집 기타 시설물에 고정해서는 안된다.

세로 기준틀 대신에 기준대를 사용할 때에는 감독관 또는 감리원의 승인을 받아 수준기, 다림추 등을 병용한다. 이때, 기초 바닥 윗면 또는 콘크리트 기둥, 벽면에 벽돌 또는 블록의 중심선 및 벽면선 등을 먹줄치고 또한, 벽돌, 블록의 켜수 등을 먹매긴다.

준비

줄기초, 연결보 및 바닥콘크리트의 쌓기면은 작업 전에 청소하고 우묵한 곳을 모르터로 수평지게 고른다. 그 모르터가 굳은 다음 접착면은 적절히 물 축이기를 하고 쌓기를 시작한다.

붉은 벽돌은 쌓기 전에 그 흡수성에 따라 적절히 물축이기를 하여 쌓고 시멘트벽돌은 쌓기전에 물축이기를 하지 않는다.

벽돌, 블록에 부착된 흙이나 먼지는 청소하고 벽돌은 충분히 물축이기를 해서 쌓는다.

모르터는 정한 배합으로 하되, 시멘트와 모래는 건 비빔으로 잘해두고 사용할 때에는 쌓기에 지장이 없는 유동성이 확보되도록 물울 가하여 충분히 반죽하여 사용한다.

가수 후 2시간 이내에서 유동성이 없어진 모르터는 다시 가수하여 원 유동성으로 회복시켜 사용하도록 한다.

벽돌 쌓기

일반사항

가로․세로 줄눈의 나비는 도면 또는 특기시방에서 정한 바가 없을 때에는 1mm를 표준으로 한다. 세로 줄눈은 통줄눈이 되지 않게 하고 수직 일직선상에 오게 벽돌 나누기를 한다.

벽돌 쌓기법은 도면 또는 특기시방에서 정하는 바가 없을 때에는 영국식 쌓기 또는 화란식 쌓기로 한다.

가로 줄눈의 깔모르터는 일정한 두께로 평평히 펴 바르고 벽돌을 내리누르는 듯 규준틀과 벽돌나누기에 따라 정확히 쌓는다.

세로 줄눈의 모르터는 벽돌 마구리면에 충분히 발라 쌓도록 한다.

벽돌은 각부가 가급적 평균한 높이로 쌓아 돌아가고 벽면의 일부 또는 국부적으로 높이 쌓지 않는다.

하루의 쌓기 높이는 1.2m(17켜 정도)를 표준으로 하고 최대 1.5(20켜 정도) 이내로 한다.

직각으로 오는 벽체의 한편을 나중 쌓을 때에도 층단 떼어 쌓기로 하는 것을 원칙으로하되 부득이 할 때에는 감독자의 승인을 얻어 층단으로 켜 거름 들여 쌓기로 하거나 이음보강철물을 사용한다.

먼저 쌓은 벽돌이 움직일 때는 이를 철거하고 청소한 다음에 쌓는다. 물려 쌓을 때에는 이 부분의 모르터는 빈틈없이 다져 넣는다.

벽돌벽이 블록벽과 서로 직각으로 만날 때에는 연결철물을 만들어 블록 2단마다 보강하여 쌓는다.

보강철물(와이어 매쉬)은 망눈의 치수 100mm인 용접철망을  블록의 2단마다 설치한다.

줄눈 및 치장줄눈

줄눈

벽돌쌓기 줄눈의 모르터는 벽돌의 접합면 전부에 빈틈없이 가득 차도록 한다.

가로줄눈의 모르터는 충분히 채워지도록 한다

세로줄눈의 모르터는 충분히 채워지도록 한다.

쌓은 직후 줄눈 모르터는 굳기 전에 줄눈 흙손으로 빈틈없이 줄눈 누르기를 한다

(2) 치장줄눈

① 치장줄눈을 바를 경우에는 줄눈 모르터가 굳기 전에 줄눈 따기를 한다.

② 치장줄눈은 벽돌벽면을 청소정리하고 공사에 지장이 없는 한 빠른 시일 내에 빈틈없이     잘 바른다.

③ 치장줄눈의 깊이는 6mm로 하고 그 의장은 특기에 따른다.

④ 치장벽 돌면에 색올림을 할 때에는 감독자의 승인을 받아 무기질 안료를 모르터에 배     합하여 치장줄눈 모르터를 바른다.

3.4.3 기타 철물

(1) 투시형담장,방음담장,등의 볼트, 철선,홈길이 및 철물 등 벽돌벽에 고정하는 철물은      벽돌쌓기와 공시에 견고하고 묻아 쌓고 철물의 노출부분은 그 주위의 마무리를 하기      전에 정하는 바에 따라 녹막이 칠을 한다.

(2)연결 고정 철물은 원칙적으로 줄눈위치의 수직, 수평줄에 바르게 배치하고 그 주위에     는 모르터를 빈틈없이 채워 넣는다. 부득이하게 벽돌벽면에 위치하게 될 때에는 감독     자의 승인을 받아 견고하게 외관이 좋은 위치에 설치한다.

3.5 풍경벽돌,와편,전돌블록(철심형) 쌓기

3.5.1 일반사항

(1) 단순조적 블록 쌓기의 세로줄눈은 도면 또는 특기시방서에 정한 바가 없을 때에           는 막힌줄눈으로 한다.

(2) 일반적인 조적방법은 적층조적식으로 매 2단마다 ＃10번 와이어메쉬를 깔고

접합모르터시멘트 혼합비,물:모래:시멘트(2:2:1)의 비율로 줄눈의 폭은 15mm로            한다.

(3) 철심형 블록 쌓기는 철근이 기초 면에 70mm 이상 수직으로 묻혀야하며 철근이              통과 된 부분의 공간은 모르터(1:3)를 사춤하여야 한다.

(4) 기준틀 또는 블록나누기의 먹메김에 따라 모서리,중간요소 기타 기준이 되는 부           분을 먼저 정확하게 쌓은 다음 수평실을 치고 먼저 쌓은 블록을 기준으로 하여           수 평실에 맞추어 모서리에서부터 차례로 쌓아 돌아간다.

(5) 하루의 쌓기 높이는 1.5m(블록의 5켜정도)이내를 표준으로 한다.

(6) 줄눈모르터는 쌓은 후 줄눈누르기 및 줄눈 파기를 한다.

(7) 치장줄눈을 할 때에는 흙손을 사용하여 빈틈없이 눌러두고 매끈하게 마무리

한다.

(8) 도면 또는 특기 시방서에 따라 적당한 간격으로 팽창줄눈 또는 조절줄눈을 설치           한다.

3.5.2  줄눈

(1) 줄눈나비는 도면 또는 특기시방서에 정한 바가 없을 때는 가로,세로 각각 15mm            를 표준으로 한다.

(2) 치장줄눈용 모르터에 백시멘트,색소,색모래 등을 사용할 때 그 재료 및 배합은            철근 보강기준에 따른다.

3.5.3 기타철물

(1) 투시형담장,방음담장등의 볼트,철선,홈걸이 및 철물 등의 블록벽면에 고정하는            철물은 블록쌓기와 동시에 견고하게 묻어 쌓고 철물의 노출부분은 그 주위의             마무리를 하기 전에 정하는 바에 따라 녹막이 칠을 한다.

(2) 연결 고정철물은 원칙적으로 줄눈위치의 수직,수평줄에 바르게 배치하고                  그 주위에는 모르터를 빈틈없이 채워 넣는다. 부득이하게 벽돌벽면에 위치하             게 될 때에는 감독자의 승인을 받아 견고하게 외관이 좋은 위치에 설치한다.

3.6   극한기 및 한냉기의 시공

(1) 극한기 및 한냉기는 블록,벽돌 및 시멘트모르터,콘크리트 기타의 사용에

대하여는 극한기 및 한냉기의 콘크리트시공에 준하여 감독자의 지시에

따른다.

(2) 극한기에 쌓은 후에는 48시간 동안 햇빛에 직접 노출되지 않아야 한다.